DOĞU AKDENIZ MÜVERTESİTETİ İNŞAAT MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ EN YÜKSEK BETON DAYANIMI VE GEÇİRİMLİLİĞİ YARIŞMASI 2026

1.   ÇIMENTO HAKKINDA BILGI

Beton üretiminde kullanılacak çimento, BEM 42,5 R.

2.   AGREGALAR HAKKINDA BILGI

| Agregaların fiziksel özellikleri. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fiziksel özellikler | İnce agrega | Kaba agrega |
| Yoğunluk (yüzey kuru suya doygun) | 2.76 | 2.74 |
| Yoğunluk (Fırın Kurusu) | 2.68 | 2.70 |
| Su emilimi | 3.09% | 1.39% |